**附件2：**

 **中国南方航空股份有限公司热敏登机牌技术规格**

一、打印热敏登机牌

1、材质：

美国 Appleton热敏纸，克重为185/㎡(+/-15g)。

2、规格：

规格 82.6\*203.2mm，正联 82.6\*148.2mm，副联 82.6\*55mm。

二、自助登机牌

1、材质：

美国 Appleton热敏纸，克重为85/㎡(+/-5g)。

2、规格：

规格82.6\*203.2mm，正联 82.6\*148.2mm，副联 82.6\*55mm。

三、技术要求

1）登机牌在打印机正常打印的速度及色度的条件下，打印发色浓、黑、光亮、并且无白点，不可见到涂布痕迹或纸纹；打印发色边缘整齐，用放大境观察无锯齿状，火烤发色后边缘过渡带小，黑白分明。

2）登机牌顶部涂层工艺表面光滑，遇水不脱粉，防油防水。

3）登机牌机械外力发色灵敏度普通的碰、划不会发色。

4）登机牌的平滑度应在600秒至800秒之间。