**附件一：**

**中国南方航空股份有限公司行李箱技术规格**

一、产品说明：

（一）帆布拉杆箱20寸（38cm\*24cm\*58cm）

（二）帆布拉杆箱24寸(46cm\*28cm\*68cm)

（三）帆布拉杆箱28寸(52cm\*30cm\*80cm)

（四）硬壳拉杆箱20寸（37cm\*25cm\*57cm）

（五）硬壳拉杆箱24寸(45cm\*28cm\*68cm)

（六）硬壳拉杆箱28寸 (52cm\*31cm\*79cm)

二、材料要求

（一）整体外观：

1、箱体形体饱满，弧线自然，粘贴平服角对称，端正，整洁干净。

2、直立平稳，无高低不平、歪斜现象。

3、密码锁附在箱体上。

（二）面料要求：

1、帆布：加粗古治尼龙900\*600和600D牛津布，材质聚脂纤维。

2、硬箱：PC材质，能在温度零下20摄氏度以下经受防裂现象。

3、里料：210D涤纶（100%进口聚酯）。

4、缝合线：选用适合所用面料、里料质量的缝线，质量、色泽与各部位相适应。

5、缝合线迹：上下线吻合、线迹平直。针距一致。包表面不允许空、漏针、跳针。不允许有线迹歪斜。

（三）配件要求：

 1、拉链：尼龙，达行业标准。耐用度开合300次，无掉牙，无错牙，无损坏。

 2、拉杆架：铝合金拉杆，按压式。

 3、走轮：使用万向轮，360度旋转+PVC软性橡胶材质。

4、箱锁：密码锁附在箱体上,采用海关锁。